КРЕПС БАЗОВЫЙ

### клеевая смесь для керамической плитки.

#### для выполнения наружных и внутренних работ в помещениях с любым влажностным режимом.

##### Описание

КРЕПС БАЗОВЫЙ – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. После затворения водой образует пластичную растворную смесь. Затвердевший раствор обладает водостойкостью и морозостойкостью.

## Назначение

КРЕПС БАЗОВЫЙ предназначен для укладки керамической плитки на стены и пол, в том числе обогреваемый, при выполнении внутренних и наружных работ и керамогранита размером до 300х300 мм при выполнение внутренних работ на следующие основания:

- цементные, цементно-известковые штукатурки;

- бетонные и железобетонные основания при условии, что они сухие и выдержанные.

##### Подготовка основания

Основание должно быть ровным, прочным и не должно подвергаться усадке или деформации. При необходимости основание должно быть очищено от пыли, грязи, масел, жира, битумных субстанций и т.п. Основание рекомендуется обработать грунтовочным составом.

## Приготовление раствора

## Залить в 25 – 30 л емкость 5,0-5,75 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг (мешок) клеевого состава. Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Оставить смесь на 10 минут, затем снова перемешать. При 200С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 4 часов.

## Нанесение

Нанести клеевой состав КРЕПС БАЗОВЫЙ на основание. Разровнять зубчатым шпателем. Уложить плитку на свеженанесенный раствор в течение 10 минут, пока растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства. Время коррекции плитки 10 минут.

Затирку швов следует проводить не ранее, чем через 48 часов после укладки плитки.

По облицованному полу можно ходить не ранее, чем через   72 часа после укладки плитки.

При выборе высоты зубца шпателя следует руководствоваться таблицей.1

| Длина наибольшей стороны плитки,мм | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота зубца шпателя, мм | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Расход клеевой смеси, кг/м2 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 3,7 |

Рекомендации:

При облицовке плиткой 300х300 мм и в помещениях с высокой пешеходной нагрузкой клеевой состав рекомендуется наносить на основание и обратную сторону плитки.

-расход материала указан при выполнении работ по предварительно выровненной поверхности;

-в расчет не включены потери растворной смеси, способы нанесения клеевой смеси, уровень профессионализма исполнителя работ; а также случаи комбинированного нанесения клея.

## Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очистить водой, сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, не применять для приготовления новой порции смеси.

#### Техника безопасности

При работе с составом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза, следует промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

Хранить в местах не доступных для детей.

#### Упаковка и условия хранения

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом помещении на поддонах.

Особенности:

-  высокая устойчивость к сползанию в процессе облицовки;

-  хорошая адгезия к основанию 0,5 МПа;

-  для обогреваемых полов;

-  для всех видов керамической плитки

#### Технические данные

| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 1-4кг/ м² 25 кг (мешок) на ~8 м² |
| Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси | 0,2-0,23 л 5,0-5,75 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 4 часа |
| Открытое время работы | 10 минут |
| Время коррекции плитки | 10 минут |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток не менее | 0,5 МПа |
| Марочная прочность | М50 |
| Устойчивость к сползанию | 0,5 мм |
| Возможность эксплуатации через | 72 часа |
| Затирка швов через | 48 часов |
| Температура применения | Сº от +5 |
| Марка по морозостойкости | F 35 |

ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь облицовочная клеевая растворная ССЦК Базовый, М50, Пк3, D1700, F 35