КРЕПС МАСТЕР

# ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ

### ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## ОПИСАНИЕ

КРЕПС МАСТЕР – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный морозостойкий раствор.

###### НАЗНАЧЕНИЕ

КРЕПС МАСТЕР предназначен для выравнивания стен и потолков по следующим основаниям:

* кирпичная кладка;
* бетон и железобетон;
* кладка из газобетона;
* в качестве накрывочного слоя по грубым цементным штукатуркам.

Рекомендуется как для ручного, так и для машинного нанесения.

###### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, твердым и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Все локальные дефекты должны быть предварительно заполнены этим же раствором. Необходимо смачивать основание водой непосредственно перед оштукатуриванием, либо предварительно обработать основание грунтовкой.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°С.

###### ВНИМАНИЕ

###### Штукатурную смесь КРЕПС МАСТЕР нельзя использовать при выравнивании окрашенных поверхностей

###### Штукатурная смесь КРЕПС МАСТЕР не пригодна для выравнивания полов.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

## Залить в 25 – 30 литровую емкость 5,0–6,0 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг штукатурного состава (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут перемешать повторно. При 200С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 4 часов.

#### НАНЕСЕНИЕ

Штукатурный состав наносится:

* при сплошном нанесении – от 4 до 10 мм;
* при частичном нанесении - до 30 мм.

Вручную штукатурка равномерно наносится на поверхность при помощи широкого шпателя или полутерка. Оштукатуренную поверхность следует затереть в полусхватившемся состоянии или загладить шпателем.

ВНИМАНИЕ: Поверхность, обработанную штукатурным составом КРЕПС МАСТЕР не шлифовать! Время твердения – 24 часа при толщине слоя в 10 мм и температуре окружающей среды +20°С (±3°С).

В качестве финишной отделки применяется шпаклевка Крепс ВЛ (нанесение через 2-3 дня).

Технологическая готовность для нанесения декоративных покрытий и окраски от 7 до 21 дня, в зависимости от слоя штукатурки.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

**Особенности:**

- не заменим при выравнивании стен и потолков с неправильной геометрией.

- наносится слоем от 4 до 10 мм (локально до 30 мм) в один прием.

- допускается нанесение в несколько слоев.

- применяется внутри и снаружи зданий.

- наносится ручным и машинным способом.

- обладает высокой пластичностью в процессе нанесения.

- создает гладкую, легко обрабатываемую поверхность.

- время жизнеспособности состава 4 часа – удобство в работе.

- срок хранения 12 месяцев.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| Расход материала | 6 кг/м²/4мм (1,5 кг/м2/мм)  25 кг (упаковка) на ~1,7 м² при толщине слоя 10 мм |
| Количество воды на 1 кг смеси  на 25 кг смеси | 0,20-0,24 л  5,0-6,0 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 4 часа |
| Минимальный слой нанесения | 4 мм |
| Максимальный слой нанесения  Частичное выравнивание | 10 мм  до 30 мм |
| Марочная прочность | М50 |
| Марка по морозостойкости | F50 |
| Температура применения | от +5°С |

ТУ 5745-001-38036130 - 2013 **Смесь штукатурная растворная ССЦШт Мастер, М50, Пк3, D1450, F50**