КРЕПС Экстра-лайт

ЗИМНИЙ

ШТУКАТУРНЫЙ СОСТАВ

### для наружных и внутренних работ

## ОПИСАНИЕ

КРЕПС Экстра-лайт – сухая строительная цементно-известковая смесь, состоящая из мелкозернистого фракционированного песка и специальных  добавок. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь, которая легко наносится на основания. Рекомендуется для машинного и ручного нанесения. После затвердевания образует водостойкий и морозостойкий  раствор.

## НАЗНАЧЕНИЕ

КРЕПС Экстра-лайт предназначен для  выравнивания  стен и потолков из бетона,  железобетона, кирпича, газобетона при выполнении внутренних и наружных работ, а также в качестве накрывочного слоя  по грубым цементным штукатуркам.  Экстра-лайт ЗИМНИЙ со специальной противоморозной добавкой позволяет проводить работы при температуре до минус 10°С.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим и прочным и не должно подвергаться усадке или деформации. Основание необходимо очистить от пыли, грязи, старой краски, раствора и т.п. Если на основании имеются локальные дефекты, то предварительно необходимо заполнить их раствором КРЕПС Экстра-лайт ЗИМНИЙ. Перед нанесением штукатурного состава основание необходимо увлажнить,  либо обработать грунтовкой. Сильно впитывающие основания грунтуются дважды. Температура основания,  и окружающей среды должна быть не ниже - 10°С. На основании не должно быть наледи.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

При ручном нанесении залить в 25-30 литровую емкость 5,25-6,25 л  чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг штукатурного состава (мешок). Количество воды зависит от условий окружающей среды и пористости основания, но в указанных пределах. Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут повторно перемешать.

При машинном нанесении расход воды устанавливается опытным путем.

#### НАНЕСЕНИЕ

При машинном способе равномерно  нанести штукатурный состав на поверхность, затем выровнять правилом. Вручную штукатурный состав наносится на поверхность при помощи  широкого шпателя или полутерка.

Допустимая толщина одного слоя по бетону, газобетону и железобетону от 5 до 15 мм, по кирпичу от 5 до 30 мм. Слой более максимального можно получить нанесением нескольких слоев штукатурки. Каждый последующий слой наносить после схватывания предыдущего (примерно через 1 сутки). При -10С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не более 1,5 часов.

#### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания  смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения -  6 месяцев в заводской  упаковке в сухом месте.

Особенности:

- наносится машинным и ручным способом.

- применяется внутри и снаружи зданий.

- слой нанесения в один прием до 15 (30) мм.

- допускается нанесение в несколько слоев.

- применяется при низких температурах до -100С.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 1,4 кг/м2/мм |
| Количество воды при ручном нанесении на 1кг смеси на 25 кг смеси | 0,21-0,25 л 5,25-6,25 л. |
| Время пригодности раствора к использовании | 1,5 часа |
| Минимальный слой нанесения | 5 мм |
| Максимальный слой нанесения Частичное выравнивание | 15 мм по бетону, газобетону, железобетону 30 мм по кирпичу |
| Марочная прочность | М25 |
| Марка по морозостойкости | F35 |
| Температура применения | до -10°С |

##### ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь штукатурная растворная ССЦИШт КРЕПС Экстра-лайт зимний, М25, Пк3, D1400, F35