КРЕПС КР

# ШПАКЛЕВОЧНЫЙ СОСТАВ

### для внутренних работ в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом

## ОПИСАНИЕ

КРЕПС КР – сухая строительная смесь, состоящая из полимера, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. Наносится вручную.

###### НАЗНАЧЕНИЕ

КРЕПС КР предназначен для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях по следующим основаниям:

- обычные цементные, цементно-известковые, известковые и гипсовые штукатурки;

- бетон и железобетон;

- гипсокартонные листы;

- а также:

- для заделки стыков между гипсокартонными листами с применением армирующей ленты.

###### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, выдержанным и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Перед нанесением основание рекомендуется огрунтовать.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°С.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

## Залить в 25 – 30 литровую емкость 6,2 – 6,8 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 20 кг шпаклевочного состава (мешок). Перемешать малоскоростным миксером  до получения однородной смеси. После  15-20 минутной выдержки перемешать повторно. При 200С приготовленная смесь в плотно закрытой таре сохраняет жизнеспособность не менее 24 часов.

#### НАНЕСЕНИЕ

Шпаклевка наносится вручную при помощи стального шпателя.

При выравнивании  поверхности несколькими слоями необходимо  убедиться в том, что предыдущий слой шпаклевки полностью высох.

При необходимости высохший слой  шлифуется абразивным материалом.  Шлифовку финишного слоя рекомендуется производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения.

Максимальная толщина слоя  при сплошном нанесении  -  до 2 мм, при частичном -  до 3 мм.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания  смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 5 и 20 кг.

Срок хранения в мешках 20 кг - 12 месяцев, в мешках 5 кг – 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте на поддонах.

Особенности:

- жизнеспособность состава 24 часа в плотно закрытой таре

- удобство в работе;

- создает идеально гладкую, белую поверхность.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Максимальная фракция | 0,1 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 1-1,2 кг/ м²/ мм 20 кг (мешок) на ~18 м²/мм |
| Количество воды на 1 кг смеси на 5 кг смеси на 20 кг смеси | 0,31 - 0,34 л 1,55 -1,7 л 6,2 – 6,8 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 24 часа |
| Время высыхания | 48 часов при +10ºС, 24 часа при +20С. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции, температуры в помещении |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 7 суток | 0,5 МПа |
| Максимальная толщина слоя при сплошном нанесении | 2 мм |
| Максимальная толщина слоя при частичном нанесении | 3 мм |
| Температура применения С° | от +5 |

## ТУ 5745-001-38036130 - 2013   Смесь шпаклевочная растворная ССПШП КР, Пк3, D1300