КРЕПС ГИПЛАСТ

гипсовая финишная шпаклевка

### ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

## ОПИСАНИЕ

КРЕПС Гипласт – сухая строительная смесь, состоящая из гипса, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный раствор.

###### НАЗНАЧЕНИЕ

КРЕПС Гипласт используется для внутренних работ в сухих помещениях и предназначена для:

- заделки любых стыков гипсокартонных листов (с использованием армирующих и соединительных лент и без них);

- заделки повреждений гипсокартонных листов;

сплошного шпаклевания бетонных и оштукатуренных поверхностей, гипсокартонных листов;

- приклеивания гипсового и пенополистирольного декора;

- приклеивания гипсокартонных листов и гипсовых панелей к ровным вертикальным поверхностям с нанесением монтажно-клеевого слоя до 5 мм.

###### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, твердым, сухим, очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Гипсокартонные листы должны быть прочно смонтированы на несущем каркасе или другом основании.

Бетонные и оштукатуренные поверхности следует предварительно обработать полимерной грунтовкой КРЕПС.

Сильно впитывающие поверхности грунтуются дважды.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°С.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в 25 – 30 литровую емкость 7,0 – 7,6 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 20 кг шпаклевочного состава (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси.  Через 5-10 минут смесь повторно перемешать.  При 200С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 1,0 часа после приготовления.

#### НАНЕСЕНИЕ

Шпаклевка наносится вручную при помощи стального шпателя.

Работы по шпаклеванию следует производить, когда в помещении не будет происходить значительного изменения тепло-влажностного режима, что исключает линейные деформации гипсокартонных листов. Наносится традиционно шпателями.

Время затвердевания около 1 суток в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Максимальная толщина слоя 5 мм.

Шлифовку финишного слоя рекомендуется выполнять после полного высыхания шпаклевки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза, промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг.

Срок хранения 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

Особенности:

- применяется по гипсокартонным поверхностям для заделки любых стыков;

- по оштукатуренным поверхностям (сухим и выдержанным);

- применяется для создания «глади» и фактурной отделки с применением специальных валиков;

- можно применять для создания имитации лепного декора – фрагменты со слоем, значительно превышающим рекомендованный при сплошном нанесении, т.е. более 5 мм;

- возможно применение в качестве монтажного клея для гипсокартона и гипсового декора;

- хорошо шлифуется (с минимальным количеством пыли);

- технологична – не требует длительного технологического перерыва перед окраской или оклейкой – не более 48 часов при нормальной температуре и влажности;

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Максимальная фракция | 0,2 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 1.0-1.25 кг/ м2/ 1 мм 20 кг (упаковка) на ~ 16м2 |
| Количество воды на 1 кг смеси на 20 кг смеси | 0,35-0,38 л 7,0 – 7,6 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 1 час |
| Толщина наносимого слоя | от 1 мм до 5 мм |
| Марочная прочность | М10 |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 7 суток | 0,7 МПа |
| Температура применения С° | от +5 |

ТУ 5745-001-38036130 - 2013   Смесь шпаклевочная растворная ССГ ШП ГИПЛАСТ, М10, Пк3, D1300