КРЕПС УСИЛЕННЫЙ

### клеевая смесь для керамической плитки, керамогранита,  натурального и искусственного камня

#### для выполнения наружных и внутренних работ в помещениях с любым влажностным режимом

##### Описание

КРЕПС УСИЛЕННЫЙ – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. После затворения водой образует пластичную растворную смесь с высокой устойчивостью к сползанию.

Затвердевший раствор обладает высокой прочностью сцепления с основанием (адгезией), водостойкостью и морозостойкостью.

Применяется для производства внутренних и наружных работ при температуре от + 0°С. Применение с противоморозной добавкой КРЕПС Антифриз позволяет вести работы при температуре наружного воздуха до -10°С.

Комплекс химических добавок, модифицирующих этот состав, препятствует образованию высолов, отслоений, усадочных трещин и грибковых образований на готовой поверхности.

## Назначение

КРЕПС УСИЛЕННЫЙ предназначен для укладки керамической плитки, плитки из керамогранита, натурального и искусственного камня на стены и пол, в том числе обогреваемый, при выполнении внутренних и наружных работ на следующие основания:

- цементные, цементно-известковые штукатурки;

- бетонные и железобетонные основания при условии, что они сухие и выдержанные;

и другие основания:

- гипсокартонные листы,

- ячеистые бетоны,

- пазогребневые плиты,

- гипсолитовые плиты.

При проведении наружных работ КРЕПС УСИЛЕННЫЙ предназначен для укладки плитки из керамогранита, натурального и искусственного камня на горизонтальные поверхности и на вертикальные поверхности на небольшую высоту (лестничные фризы, парапеты, цоколь здания).

При проведении наружных работ с использованием плитки толщиной более 8 мм или размером более 600*600 мм на высоте более 1 м необходимо дополнительное механическое крепление.

##### Подготовка основания

Основание должно быть ровным, прочным и не должно подвергаться усадке или деформации. При необходимости основание должно быть очищено от пыли, грязи, масел, жира, битумных субстанций и т.п. Впитывающие основания рекомендуется обработать грунтовочным составом КРЕПС Праймер. Сильно впитывающие основания загрунтовать дважды.

## Приготовление раствора

## Залить в 25 – 30 л емкость 5,75-6,5 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг (мешок) клеевого состава. Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут повторно перемешать. При 200С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 4 часов.

## Нанесение

Нанести клеевой состав КРЕПС Усиленный на основание. Разровнять зубчатым шпателем. Уложить плитку на свеженанесенный раствор в течение 20 минут, пока растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства. Время коррекции плитки 20 минут.

Затирку швов следует проводить не ранее, чем через 24 часов после укладки плитки.

По облицованному полу можно ходить не ранее, чем через 24 часа после укладки плитки.

При выборе высоты зубца шпателя следует руководствоваться таблицей.1

| Длина наибольшей стороны плитки,мм | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота зубца шпателя, мм | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Расход клеевой смеси, кг/м2 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 4,4 |

При облицовке плиткой 300х300 мм и более в помещениях с высокой пешеходной нагрузкой клеевой состав рекомендуется наносить на основание и обратную сторону плитки.

-расход материала указан при выполнении работ по предварительно выровненной поверхности;

-в расчет не включены потери растворной смеси, способы нанесения клеевой смеси, уровень профессионализма исполнителя работ; а также случаи комбинированного нанесения клея.

## Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очистить водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### Техника безопасности

При работе с составом необходимо использовать индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза следует промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по 5 и 25 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом помещении на поддонах.

Особенности:

+ высокая устойчивость к сползанию в процессе облицовки;

+ для облицовки обогреваемых полов;

+ для наружной облицовки каминов;

+ высокая марочная прочность;

+ высокая адгезия к основанию;

+ ускоренные сроки твердения;

+ экономичный расход.

#### Технические данные

| Фракция | 0,63 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 1-4,4 кг/ м² 25 кг (упаковка) на ~8 м² |
| Количество воды на 1 кг смеси на 5 кг смеси на 25 кг смеси | 0.23-0,26 л 1,15-1,3л 5,75-6,5 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 4 часа |
| Открытое время работы | 20 минут |
| Время коррекции плитки | 20 минут |
| Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток, не менее | 1,0 МПа |
| Марочная прочность | М75 |
| Марка по морозостойкости | F35 |
| Эксплуатация поверхности через | Через 24 часа |
| Затирка швов | Через 24 часа |
| Температура применения | от 0Сº |
| Устойчивость к сползанию | 0,5 мм |

ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь облицовочная клеевая растворная ССЦК  Усиленный, М75, Пк3, D1650, F35