**КРЕПС БЕТОНКОНТАКТ**

### АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ ДИСПЕРСИЯ

### ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**Описание**

Адгезионная грунтовочная дисперсия на водной основе. Наполнитель кварцевый песок с размером фракции 0,4 мм.

**Назначение**

КРЕПС БЕТОНКОНТАКТ применяется:

* для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, бетонных потолков, бетонных блоков;
* перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных, цементных штукатурок, шпаклевок, облицовочных клеевых составов;
* для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются механическому удалению.

Особая композиция наполнителей создает шероховатость основания под нанесение отделочных материалов по гладким поверхностям, не содержит растворителей.

Совместим со всеми продуктами торговой марки «КРЕПС».

##### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, прочным, твердым и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Основание должно быть достаточно сухим и выдержанным. Не наносить на промороженные поверхности.

Температура воздуха при нанесении грунтовочной дисперсии должна быть не ниже +5°С.

Внимание: Примыкающие поверхности защищать от попадания брызг.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

КРЕПС БЕТОНКОНТАКТ производится готовым к применению. Нельзя смешивать с другими материалами, разбавлять и загущать.

Расход материала: от 170 г/ м². Примерно 1 кг на 6 м² однослойного покрытия. Точный расход определяется пробным покрытием и зависит от водопоглощающей способности и структуры основания.

КРЕПС БЕТОНКОНТАКТ наносится на основание кистью, валиком или щеткой.

Время высыхания грунтовочной дисперсии – примерно 3 - 4 часа в зависимости от температуры окружающей среды и основания.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Хранить в местах, не доступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в пластиковых ведрах 4 кг (3,1 л) и 14 кг (11 л).

Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, хранить вдали от нагревательных приборов и открытого источника огня.

Срок хранения 24 месяца в герметичной упаковке в сухом месте при температуре не ниже 0°С. Может быть транспортирован при температуре выше 0°С. Не замораживать!

**СОСТАВ**

Водная дисперсия акрилового сополимера, кварцевый песок, биоцид, функциональные добавки

ТУ 2316-004-38036130-2013