Затирка серая

# ЗАТИРОЧНЫЙ СОСТАВ

### ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## ОПИСАНИЕ

Затирка серая – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный  морозостойкий и водостойкий раствор.

###### НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь предназначена для затирки швов настенной и напольной плитки из керамики, искусственного и натурального камня  в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также для наружных работ. Рекомендована для применения в бассейнах.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в емкость чистой воды комнатной температуры из расчета 0,28-0,30 л на 1 кг сухой смеси и засыпать в нее необходимое количество затирочного состава. Перемешать до получения однородной смеси. Через 5-10 минут смесь перемешивается повторно.

## При 200С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 2 часов.

#### НАНЕСЕНИЕ

Швы, предназначенные для затирания, очистить от клеевого раствора так, чтобы клей заполнял не более половины глубины шва. Перед затиранием швы необходимо увлажнить.

Допустимая ширина шва 2 – 6 мм.

Готовую затирочную смесь нанести диагональными движениями резинового шпателя и уплотнить в швах до полного их заполнения, излишки состава следует удалить.

Через 20 – 30 минут поверхность плитки очистить, используя влажную жесткую губку, а затем мягкую ткань.

В  сухих помещениях через несколько часов после затирки швы необходимо увлажнить.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг.

Срок хранения мешков 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

Особенности:

- водостойкий, с пониженным водопоглощением;

- применяется внутри и снаружи зданий;

- предназначен для затирки швов настенной и напольной плитки из керамики, искусственного и натурального камня;

-рекомендован для применения в бассейнах;

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Максимальная фракция | 0,1 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 0,3-0,6 кг/ м² 20 кг на ~45 м² |
| Количество воды на 1 кг смеси на 20 кг смеси | 0,28-0,30 л ~5,6 - 6 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 2 часа |
| Марка по морозостойкости | F25 |
| Марочная прочность | М75 |
| Температура применения С° | от +5 |

ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь затирочная растворная ССЦЗ серая, М75, Пк3, D1700, F25