КРЕПС КГБ

# КЛАДОЧНЫЙ СОСТАВ для газобетона и силикатных блоков

### ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## ОПИСАНИЕ

КРЕПС КГБ – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный водостойкий и  морозостойкий раствор.

###### НАЗНАЧЕНИЕ

КРЕПС КГБ предназначен для кладки плит и блоков из ячеистого бетона и силикатных блоков с использованием минимального количества материала.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

#### Залить в 25 – 30 литровую емкость 5,0 – 5,75 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг кладочного состава (мешок). Количество воды зависит от условий окружающей среды и пористости   газобетона (типа газобетона), но в указанных пределах. Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут перемешать повторно. При 20оС приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 4 часов.

Введение в растворную смесь противоморозного состава КРЕПС АНТИФРИЗ позволит проводить работы при температуре до – 10 0С.

#### НАНЕСЕНИЕ

#### Равномерно нанести кладочный состав КРЕПС КГБ на поверхность блоков. Укладку и корректировку блоков следует выполнять в течение 10 минут, пока растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства. Для нанесения раствора рекомендуется использовать зубчатый шпатель с размером зуба 5 мм. Толщина кладочного раствора между блоками после укладки не должна превышать 2 – 3 мм. При  таком способе укладки максимально сокращается суммарная площадь мостиков холода. Минимальный расход смеси достигается в результате монтажа блоков с правильной геометрией.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания  смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

ОСОБЕННОСТИ

+ удобный в нанесении, экономичный в расходе;

+ возможность выполнения кладки с минимальной  толщиной шва;

+ высокая прочность сцепления с основанием;

+ для наружных и внутренних работ;

+ возможность применения при температуре до – 10 0С с добавлением состава Крепс Антифриз

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Фракция | Максимально 0,63 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 1,6 кг/ м²/ мм 25 кг на ~1 м³ кладки |
| Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси | 0,2 – 0,23 л 5,0 – 5,75 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 4 часа |
| Открытое время работы | 10 минут |
| Время корректировки | 10 минут |
| Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток | 0,5 МПа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее | 5,0 МПа |
| Морозостойкость | F35 |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2-3 мм |
| Температура применения С° | от +5 |

##### ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь кладочная растворная ССЦКл КГБ, М50, Пк2, D1700, F35