TERMOKREPS  (Шуба 1,5 мм)

декоративный штукатурный состав

Termokreps шуба

Декоративный   штукатурный состав на цементной  основе для создания финишного фактурного слоя под окраску в системах утепления фасадов зданий TERMOKREPS MW  и TERMOKREPS PPS. Для ручного и машинного нанесения.

Возможно применение в качестве декоративного отделочного слоя по традиционным основаниям для внутренних и наружных работ.

## Подготовка основания

В системе утепления фасадов  основанием для нанесения финишного штукатурного слоя TERMOKREPS является армированный клеевой состав TERMOKREPS MW либо TERMOKREPS РРS. Нанесение финишного декоративного покрытия производится только в случае полного затвердевания армированного слоя (не менее 72 часов). Поверхность армированного слоя должна быть ровной и гладкой.

При использовании TERMOKREPS в качестве декоративного отделочного слоя по традиционным основаниям (бетон и железобетон, цементные и цементно-известковые штукатурки),  основание должно быть прочным, сухим, однородным, очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Перед нанесением штукатурки необходимо обработать поверхность грунтовочным составом. Сильно впитывающие основания огрунтовать дважды. При использовании штукатурного состава в системе утепления фасадов TERMOKREPS обработку грунтовочным составом!

Приготовление раствора

Залить в 25 - 30 литровую емкость 5,25 – 6,0 л, чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг штукатурной смеси (мешок). Количество воды зависит от размера фракции состава, температуры, влажности, пористости основания. Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут смесь повторно перемешать

Применение:

Во время нанесения штукатурного состава температура окружающей среды и основания не должна быть ниже +50С. Нужно избегать прямого воздействия солнечных лучей, защищать от непосредственных атмосферных осадков.

Штукатурный состав TERMOKREPS  нанести с помощью гладилки (терки) из нержавеющей стали слоем на величину зерна. Нанесение декоративной фактурной штукатурки выполняется участками.  Максимальная поверхность, которую можно оштукатурить в одном технологическом цикле (нанесение и формирование фактуры), устанавливается экспериментально в зависимости от типа основания и температурно-влажностных показателей окружающей среды.

Соединение соседних участков выполняется «мокрый» по «мокрому».  Поверхность, которую  невозможно обработать без перерыва, нужно «поделить»  на фрагменты, применяя малярную ленту или имеющиеся архитектурные элементы.

Текстура поверхности формируется с помощью пластиковой терки сразу же по нанесении штукатурки. Затирку пластиковой теркой следует выполнять равномерно в одном определенном направлении  для получения однородной фактуры. Затертые участки нельзя затирать повторно.

Возможно машинное нанесение. При машинном нанесении приемы работ те же, что и при ручном. В начале работ следует определить практически толщину нанесения, удобную для разравнивания.

ВНИМАНИЕ! При использовании материалов в системе утепления фасадов гарантии качества сохраняются только при проведении работ в соответствии с требованиями Альбома технических решений производителя и при комплектации СУФ материалами, рекомендованными производителем.

Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления раствора.

#### Техника безопасности

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания  смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 12  месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

Особенности:

- высокая декоративность в готовом виде;

- возможность формирования фактуры без усилий за короткий период;

- возможность применения не только в СУФ, но и по стандартным строительным основаниям в интерьерах и на фасадах;

#### Технические данные

| ( шуба) максимальная фракция | 1,5 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 3,3 кг/м²/1,5 мм 25 кг (упаковка) на 10,4 м² |
| Количество воды для фракции 1,5мм на 1 кг смеси на 25 кг смеси | 0,21 - 0,24 л 5,25 – 6,0 л |
| Время пригодности раствора к использованию не менее | 2 часа |
| Слой нанесения | 1,5 мм |
| Паропроницаемость не менее | 0,1 мг / м ч Па |
| Марочная прочность | М35 |
| Марка по морозостойкости | F75 |
| Температура применения | от +5°С |
| Ударопрочность | 3 Дж |

ТУ 5745-002-38036130-2013                                         Смесь декоративная штукатурная растворная ССЦШт TERMOKREPS шуба  М35, Пк2, D1600, F75