TERMOKREPS ( Короед  1,5 мм)

декоративный штукатурный состав

Termokreps Короед

Декоративный штукатурный состав на цементной  основе   для  создания финишного фактурного слоя под окраску в системах  утепления  фасадов TERMOKREPS MW и TERMOKREPS PPS

Возможно применение в качестве декоративного отделочного слоя  по традиционным основаниям для внутренних и наружных работ.

## Подготовка основания

В системе утепления фасадов  основанием для нанесения финишного штукатурного слоя TERMOKREPS Короед является  армированный клеевой состав TERMOKREPS MW либо TERMOKREPS РРS. Нанесение финишного декоративного покрытия производится только в случае полного затвердевания  армированного слоя (не менее 72 часов). Поверхность армированного слоя должна быть ровной и гладкой.

При использовании TERMOKREPS   Короед в качестве декоративного отделочного слоя по традиционным основаниям (бетон и железобетон,  цементные и цементно-известковые штукатурки),  основание должно быть прочным, сухим, однородным, очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Перед нанесением штукатурки необходимо обработать поверхность грунтовочным составом. Для сильно впитывающих оснований обработку грунтовочным составом произвести дважды. При  использовании штукатурного состава в системе утепления фасадов TERMOKREPS обработку грунтовочным составом не проводить!

Приготовление раствора

Залить в 25 - 30 литровую емкость 7,25 – 8,0 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг сухой смеси (мешок).  Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут  повторно перемешать.

Применение

Во время применения температура окружающей среды и основания не должна быть ниже +50С. Нужно избегать прямого воздействия солнечных лучей, защищать от непосредственных атмосферных осадков.

Штукатурный состав TERMOKREPS   Короед нанести с помощью терки (гладилки) из нержавеющей стали слоем на величину зерна. Фактура поверхности формируется с помощью пластиковой терки сразу же после несения штукатурки. В зависимости от того, какими движениями производится затирка поверхности, получается различная фактура. Нанесение фактурной штукатурки выполняется участками.  Максимальная поверхность, которую можно оштукатурить в одном технологическом цикле (нанесение и формирование фактуры), устанавливается экспериментально в зависимости от типа основания и температурно-влажностных показателей окружающей среды.

Соединение соседних участков выполняется «мокрый» по «мокрому».  Поверхность, которую  невозможно обработать без перерыва, нужно «поделить»  на фрагменты, применяя малярную ленту или имеющиеся архитектурные элементы.

Затертые участки нельзя затирать повторно.

ВНИМАНИЕ! При использовании материалов в системе утепления фасадов гарантии качества сохраняются только при проведении работ в соответствии с требованиями  Альбома технических решений производителя и при комплектации СУФ материалами, рекомендованными производителем.

Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления раствора.

#### Техника безопасности

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания  смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по 25 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

#### Технические данные

| Фракция | 1,5 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 1,78 кг/м²/1,5 мм 25 кг (упаковка) на ~15,0 м2 |
| Количество воды для фракции 1,5мм на 1 кг смеси на 25 кг смеси | 0,29 – 03,2л 7,25 – 8,0 л |
| Время пригодности раствора к использованию не менее | 2 часа |
| Слой нанесения | 1,5 мм |
| Марочная прочность | М35 |
| Паропроницаемость, не менее | 0,1 мг/м ч Па |
| Марка по морозостойкости | F75 |
| Температура применения | от +5°С |

### ТУ 5745-002-38036130-2013                                         ССЦШт TERMOKREPS Короед М35, Пк2, D1600, F75