TERMOKREPS MW

клеевой состав

Описание

TERMOKREPS MW - клеевой состав на цементной основе  для монтажа плит из минеральной ваты и создания армированного слоя в системе утепления фасадов зданий TERMOKREPS. Для ручного и машинного нанесения.

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, сухим, ровным и однородным, не должно подвергаться усадке или деформации и обладать соответствующей несущей способностью. Основание необходимо очистить от пыли, грязи, масел, жира, битумных субстанций, остатков красок и т.п. Впитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой.

Неровности основания более 10 мм необходимо выровнять штукатурным составом, рекомендованным для данного типа основания.

Приготовление раствора

Залить в 25 - 30 литровую емкость 5,0- 6,0 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг клея (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут повторно перемешать.

Применение

В процессе работы температура окружающей среды и основания не должна быть ниже +50 С и выше +250 С. Необходимо избегать прямого воздействия солнечных лучей, защищать от атмосферных осадков.

TERMOKREPS MW применяется при устройстве теплоизоляции фасадов с применением в качестве утеплителя минераловатных плит. При монтаже клеевая смесь наносится на плиту утеплителя в два приема. Первый клеевой слой наносится «на сдир» (в местах нанесения основного слоя) по периметру плиты на расстоянии 10 мм от края и по середине плиты на две-три точки. Затем клеевой состав TERMOKREPS MW наносится полосами по периметру плиты и отдельными «лепками» по середине плиты. Общая площадь нанесения клеевой смеси должна составлять не менее 50-60% от площади листа утеплителя. Плиту с нанесенной клеевой смесью сразу монтируют на основание, уплотняя правилом по уровню. Плиты монтируют «в разбежку» без перекрестных соединений. Линии швов не должны совпадать с вертикальными и горизонтальными линиями проемов. Наружные углы следует укрепить металлическим или пластиковым перфорированным уголком, который монтируется на тот же клей. Дюбелирование утеплителя осуществляется не ранее чем через 24 часа после монтажа минераловатных плит. После крепления плит утеплителя дюбелями устраивается армированный клеевой слой. Создание армированного слоя производят по следующей технологии:

нанести первый слой клеевого состава  «на сдир», затем (не позднее, чем через 30 минут) равномерно нанести зубчатым шпателем с размером зуба 8 мм клеевой состав на поверхность утеплителя;

на созданный клеевой слой сразу уложить армирующую сетку. Армирующая сетка укладывается на поверхность с нахлестом соседних полотен не менее 100 мм, и равномерно «притапливается» в нанесенный слой растворной смеси;

после полного высыхания армированного слоя (примерно через сутки) при необходимости выполнить нанесение клеевого укрывочного слоя.

Общая толщина армированного слоя должна составлять 5±1 мм. Армированный слой должен быть идеально ровным, т.к. oн служит основанием для нанесения финишного декоративного покрытия TERMOKREPS Шуба, Короед, TERMOKREPS ВЛ супербелая.

ВНИМАНИЕ! При использовании материалов в системе утепления фасадов гарантии качества сохраняются только при проведении работ в соответствии с Альбомом Технических решений производителя и при комплектации СУФ материалами, рекомендованными производителем.

Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очищается водой сразу после окончания работ. Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для изготовления новой смеси.

Техника безопасности

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей.

Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения 12 месяцев в закрытой упаковке в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Фракция | 0,63 мм |
| --- | --- |
| Расход материала для монтажа утеплителя и создания армированного слоя | 9-11 кг/м2 |
| Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси | 0.20-0,24л 5,0-6,0 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 3 часа |
| Открытое время работы | 20 мин |
| Температура применения | От +5° до+25° С |
| Паропроницаемость, не менее | 0,1 мг/м ч Па |
| Прочность сцепления с основанием через 28 суток | 0,75 МПа |
| Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | 7,5 МПа |
| Морозостойкость | F75 |

ТУ 5745-002-38036130-2013                                         ССЦК MW М75, Пк3, D1800, F75