КРЕПС ФИНИШНАЯ

# ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ БЕЛАЯ

### для внутренних работ в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом

## ОПИСАНИЕ

КРЕПС ФИНИШНАЯ – сухая строительная смесь, состоящая из полимера, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь. Наносится вручную.

###### НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь КРЕПС ФИНИШНАЯ предназначена для финишного выравнивания стен и потолков под окраску, обои и другие декоративные покрытия в сухих помещениях по следующим основаниям:

- обычные цементные, цементно-известковые, известковые и гипсовые штукатурки;

- бетон и железобетон;

- гипсокартонные листы;

- для заделки стыков между гипсокартонными листами с применением армирующей ленты.

###### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, выдержанным и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Перед нанесением основание загрунтовать полимерной грунтовкой Крепс ГРУНТ.

Рабочая температура основания и окружающей среды должна быть не ниже +5 °С.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

## Залить в 25 – 30 литровую емкость 6,2 – 6,8 л чистой воды комнатной температуры(15-20 оС) и засыпать в нее 20 кг шпаклевочной смеси (мешок). Перемешать миксером до получения однородной смеси. После 15-20 минутной выдержки перемешать повторно. При 20 0С приготовленная смесь в плотно закрытой таре сохраняет жизнеспособность не менее 48 часов.

#### НАНЕСЕНИЕ

Шпаклевка наносится вручную при помощи стального шпателя.

При выравнивании поверхности несколькими слоями необходимо убедиться в том, что предыдущий слой шпаклевки полностью высох.

При необходимости высохший слой шлифуется абразивным материалом.  Шлифовку финишного слоя рекомендуется производить не ранее, чем через 24 часа после нанесения.

Максимальная толщина слоя нанесения до 3 мм

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со смесью используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 5 и 20 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте на поддонах.

Особенности:

- жизнеспособность смеси 48 часов в плотно закрытой таре;

- удобство в работе;

- создает идеально гладкую, белую поверхность;

- минимальная усадка.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Средняя фракция | 0,06 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 0,9-1,1 кг/ м²/ мм 20 кг (мешок) на ~20 м²/мм |
| Количество воды на 1 кг смеси на 5 кг смеси на 20 кг смеси | 0,31 - 0,34 л 1,55 -1,7 л 6,2 – 6,8 л |
| Время пригодности смеси к использованию | 48 часа |
| Время высыхания | 48 часов при +10ºС, 24 часа при +20оС. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции, температуры в помещении |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 7 суток | 0,5 МПа |
| Максимальная толщина слоя | 3 мм |
| Температура применения | от +5 С° |

## ТУ 23.64.10-007-38036130-2018 Смесь шпаклевочная растворная ССПШП ФИНИШНАЯ, Пк3, D1000