КРЕПС СУПЕР

### клеевая смесь для керамической и керамогранитной плитки и натурального камня по сложным основаниям.

#### для выполнения наружных и внутренних работ в помещениях с любым влажностным режимом

##### Описание

КРЕПС СУПЕР – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка,   модифицированная специальными добавками, в том числе полимерными. После затворения водой образует пластичную растворную смесь с высокой устойчивостью к сползанию.

Затвердевший раствор обладает  высокой прочностью сцепления с основанием, водостойкостью и морозостойкостью.

## Назначение

Клеевой состав КРЕПС СУПЕР предназначен для укладки керамической, керамогранитной плитки, плитки из натурального или искусственного камня на стены и пол, в том числе обогреваемый при выполнении внутренних и наружных работ на стандартные и сложные основания, в том числе подверженные деформации, включая:

- гипсокартонные листы;

- ячеистые бетоны;

- пазогребневые плиты,

- гипсолитовые плиты,

- старая керамическая плитка;

- поверхности, ранее окрашенные неводными составами (масляные и эмалевые краски);

- металлические и деревянные элементы;

- пластик, стекло; ЦСП, ДСП, АЦП.

Рекомендуется для облицовки бассейнов.

При проведении наружных работ укладка плитки из керамогранита или натурального камня толщиной более 8 мм или размером более 400х400 мм на высоте свыше 1 м производится с механическим креплением к основанию.

##### Подготовка основания

Основание должно быть ровным, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, битумных субстанций и незакрепленных частиц.

Впитывающие основания рекомендуется обработать  грунтовочным составом. Сильно впитывающие основания грунтуются дважды.

Ранее окрашенные поверхности, старую плитку, пластик, стекло перед нанесением клеевого состава КРЕПС СУПЕР  необходимо промыть щелочным (мыльным) раствором и обработать грубым абразивом. Затем необходимо нанести адгезивный слой 2-3 мм клеевой смесью КРЕПС Супер (примерно за сутки), нанеся его ровным шпателем.

Деревянные элементы перед нанесением клеевого состава необходимо обработать антисептическим составом для древесины. Металлические элементы - антикоррозийным неводным составом.

## Приготовление раствора

## Залить в 25 – 30 л емкость 5,25-6,0 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг (мешок) клеевого состава. Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут повторно перемешать. При 200С приготовленная смесь пригодна к применению не менее 4 часов.

## Нанесение

Нанести клеевой состав КРЕПС СУПЕР на основание. Разровнять зубчатым шпателем. Уложить плитку на свеженанесенный раствор в течение 20 минут, пока растворная смесь  сохраняет свои клеящие свойства. Время коррекции плитки  20 минут.

Облицовка не должна подвергаться воздействию воды в течение 48 часов после укладки.

Затирка швов и хождение по полу возможно не ранее, чем через 48 часов после укладки плитки.

При облицовке следует правильно подбирать размер зубьев шпателя. Для плитки размером 150х150 мм рекомендуется размер зуба 6 мм, а для плитки 300х300 мм – 8 мм.

При укладке плитки большого размера (более 300х300 мм) рекомендуется наносить клей на основание и на обратную сторону плитки.

## Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### Техника безопасности

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по 5 и 25 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом помещении на поддонах.

#### Особенности

+ высокая адгезия к основанию;

+высокая устойчивость к сползанию в процессе облицовки;

+ для укладки плитки на основания подверженные деформации (в зданиях промышленного назначения);

+ для облицовки обогреваемых полов;

+ для наружной облицовки каминов;

+ для облицовки бассейнов.

#### Технические данные

| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 2-4кг/ м² 25 кг (упаковка) на ~8 м² |
| Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси | ~0,21-0.24 л 5,25-6,0 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 4 часа |
| Открытое время работы | 20 минут |
| Время коррекции плитки | 20 минут |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток более | 1,4 МПа |
| Марочная прочность | М25 |
| Марка по морозостойкости | F35 |
| Устойчивость к сползанию | 0,5 мм |
| Эксплуатация покрытия через | 48 часов |
| Затирка швов через | 48 часов |
| Температура применения | от +5º С |

ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь облицовочная клеевая растворная ССЦК Супер, М25, Пк3, D1650, F35