КРЕПС ЭКСПРЕСС СОСТАВ РЕМОНТНЫЙ

### ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

## ОПИСАНИЕ

КРЕПСЭКСПРЕСС– сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь со свойствами быстрого твердения. После затвердевания образует прочный  морозостойкий раствор.

###### НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь КРЕПС ЭКСПРЕСС предназначен для

- быстрого ремонта бетона, штукатурки, а также заделки трещин, небольших выбоин  внутри и снаружи зданий;

- быстрой фиксации анкерных элементов;

- устройства маяков;

- при электромонтажных и сантехнических работах.

###### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, твердым и очищенным от пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных частиц. Непосредственно перед началом работы основание следует смочить водой или обработать грунтовкой.

Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды должна быть не ниже +5°С.

###### ВНИМАНИЕ

###### Ремонтная смесь КРЕПС ЭКСПРЕСС  нельзя использовать при выравнивании окрашенных поверхностей.

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в емкость чистой воды комнатной температуры(15-20оС)  из расчета 0.18 - 0,21 л на 1 кг сухой смеси и засыпать в нее необходимое количество ремонтной смеси. Перемешать до получения однородной смеси. Расход материала зависит от объема выполняемых работ.

ВНИМАНИЕ: Не следует готовить единовременно большое количество растворной смеси, поскольку время пригодности свежеприготовленного раствора не превышает 6 –10 минут!

#### НАНЕСЕНИЕ

С помощью металлического шпателя локальные углубления и дефекты полностью заполняются свежеприготовленной растворной смесью КРЕПС ЭКСПРЕСС. Для достижения лучшего результата следует работать небольшими порциями раствора. После заполнения излишки материала удаляются. Поверхность окончательно заглаживается шпателем, смоченным водой.

Максимальный слой в одно нанесение до 40 мм. При необходимости возможно послойное нанесение смеси через 10-15 минут до полного заполнения локального дефекта.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со смесью используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 5 и 25 кг.

Срок хранения 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

#### Особенности:

- Быстротвердеющая ремонтная смесь, время твердения 6 – 10 минут.

- применяется внутри и снаружи зданий.

- водостойкая, морозоустойчивая (F 25).

- марочная прочность на сжатие М150.

- позволяет быстро выполнить ремонт локальных дефектов, изготовить маяки, укрепить анкера и т.п.

- слой нанесения в один прием до 40 мм.

- допускается нанесение в несколько слоев с интервалом в 10 минут.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| Количество воды на 1 кг смеси На 25 кг смеси | 0.18 - 0,21 л 4.5 - 5,25 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 6 минут |
| Начало схватывания раствора | 5-7 минут |
| Конец схватывания раствора | 7-10 минут |
| Прочность на сжатие через 1 сутки через 28 суток | 4 МПа 15 МПа |
| Толщина слоя за одно нанесение | до 40 мм |
| Морозостойкость | F25 |
| Температура применения | от +5 ОС |

ТУ 23.64.10-007-38036130-2018

Смесь ремонтная штукатурная растворная ССЦР ЭКСПРЕСС М150 Пк2 F25 D2000