КРЕПС АНТИК-1

# ШТУКАТУРКА

### ДЛЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

## ОПИСАНИЕ

КРЕПС АНТИК-1 – сухая строительная смесь, состоящая из извести, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь.

###### НАЗНАЧЕНИЕ

Смесь КРЕПС АНТИК-1 предназначена для ремонта и реставрации исторических зданий и памятников архитектуры, для внутренних и наружных работ. Может применяться по следующим основаниям:

- кирпичная кладка;

- бетон и железобетон;

- в качестве накрывочного слоя по АНТИК-2.

Рекомендуется как для ручного, так и для машинного нанесения.

###### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

## Залить в 25 – 30 литровую емкость 4,6 – 5,2 л чистой воды комнатной температуры (15-20о ) и засыпать в нее 20 кг штукатурной смеси (мешок). Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Оставить смесь на 10 минут, затем снова перемешать. При 200С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 3 часов.

#### НАНЕСЕНИЕ

Полученный раствор пригоден к применению не более 3 часов после приготовления.

Минимальная толщина слоя – 2 мм, максимальная - 20 мм.

Вручную наносится традиционным штукатурным инструментом или широким шпателем. Финишный слой подлежит затирке.

Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. При работе со смесью не допускать сквозняков, попадания прямых солнечных лучей.

Время твердения – 24 часа при толщине слоя в 10 мм и температуре окружающей среды +20°С (±3°С). Технологическая готовность для дальнейшей обработки (окраски) через 35-45 дней.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со смесью используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания  смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, недоступных для детей.

#### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 20 кг.

Срок хранения 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом месте.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Максимальная величина фракции | 0,63 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 6-7 кг/м²/5 мм 20 кг (упаковка) на ~1,54 м2/10 мм |
| Количество воды на 1 кг смеси На 20 кг смеси | 0,23-0,26 л 4,6-5,2 л |
| Время пригодности раствора к использованию не менее | 3 часов |
| Минимальный слой нанесения | 2 мм |
| Максимальный слой нанесения | 20 мм |
| Марочная прочность | М10 |
| Водопоглощение | 11,7% |
| Водоадсорбция менее | 215 г/м²ч½ |
| Паропроницаемость не менее | 0,01 г/м ч мм.рт.ст. |
| Температура применения С° | от +5 до +20 |

ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь штукатурная растворная ССИШт Антик 1, М10, Пк3, D1400

##### ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ КРЕПС АНТИК 1 РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ НА ФАСАДАХ ИСТОРИЧЕСКИХ И ОБЫЧНЫХ ЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ «СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ РФ.