КРЕПС СТАНДАРТ

### клеевая смесь для керамической плитки.

#### для выполнения наружных и внутренних работ в помещениях с сухим, нормальным и влажным режимом.

##### Описание

КРЕПС СТАНДАРТ 0,85 – сухая строительная смесь, состоящая из цемента, мелкозернистого фракционированного песка, модифицированная специальными добавками. После затворения водой образует пластичную растворную смесь с высокой устойчивостью к сползанию.

## Назначение

КРЕПС СТАНДАРТ 0,85 предназначен для укладки керамической плитки на стены и пол при выполнении наружных и  внутренних работ, а также для укладки керамогранита ( не более 600х600) внутри помещений на следующие основания:

- цементные, цементно-известковые штукатурки;

- бетонные и железобетонные основания при условии, что они сухие и выдержанные.

##### Подготовка основания

Основание должно быть ровным, прочным и не должно подвергаться усадке или деформации. При необходимости основание должно быть очищено от пыли, грязи, масел, жира, битумных субстанций и т.п. Основания рекомендуется обработать  грунтовочным составом.

## Приготовление раствора

## Залить в 25 – 30 л емкость 5,0- 5,75 л чистой воды комнатной температуры и засыпать в нее 25 кг (мешок) клеевого состава. Перемешать механическим способом до получения однородной смеси. Через 10 минут повторно перемешать. При 200С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособность не менее 4 часов.

## Нанесение

Нанести клеевой состав КРЕПС СТАНДАРТ на основание. Разровнять зубчатым шпателем. Уложить плитку на свеженанесенный раствор в течение 10 минут, пока растворная смесь сохраняет свои клеящие свойства. Время коррекции плитки 10 минут.

Облицовка не должна подвергаться воздействию воды в течение 48 часов после укладки.

Затирку швов следует проводить не ранее, чем через 48 часов после укладки плитки.

По облицованному полу можно ходить не ранее, чем через   72 часа после укладки плитки.

При облицовке следует правильно подбирать размер зубьев шпателя. Для плитки размером 150х150 мм рекомендуется размер зуба 6 мм, а для плитки 300х300 мм – 8 мм.

## Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после окончания работ.

Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять для приготовления новой смеси.

#### Техника безопасности

При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.

Хранить в местах, не доступных для детей.

#### Упаковка и хранение

Поставляется в мешках по 5 и 25 кг.

Срок хранения 12 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом помещении на поддонах.

Особенности:

- высокая устойчивость к сползанию в процессе облицовки;

- возможность применения для укладки керамогранита внутри помещения;

- хорошая адгезия к основанию – 0,85 МПа;

- применяется для обогреваемых полов;

- применяется в душевых кабинах;

- влагостойкий.

#### Технические данные

| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| --- | --- |
| Расход материала | 2-4кг/ м² 25 кг (упаковка) на ~8 м² |
| Количество воды на 1 кг смеси на 25 кг смеси | 0,2-0,23 л 5,0-5,75 л |
| Время пригодности раствора к использованию | 4 часа |
| Открытое время работы | 10 минут |
| Время корректировки плитки | 10 минут |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток более | 0,85 МПа |
| Марочная прочность | М50 |
| Устойчивость к сползанию, менее | 0,5 мм |
| Использование пола через | 72 часа |
| Затирка швов через | 48 часов |
| Марка по морозостойкости | F35 |
| Температура применения Сº | от +5 |

ТУ 5745-001-38036130 - 2013 Смесь облицовочная клеевая растворная ССЦК Стандарт, М50, Пк3, D1700