

**КРЕПС ГРУНТ**

**Грунтовка для подготовки всех видов впитывающих оснований**

**Описание**

**КРЕПС ГРУНТ**– паропроницаемая водно-дисперсионная грунтовка на основе акрилового латекса и комплекса функциональных добавок, в том числе биоцидных. Не содержит органических растворителей.

**Область применения**

**КРЕПС ГРУНТ** применяется для подготовки всех видов впитывающих оснований:

* бетона,
* штукатурок, шпаклевок (цементных, цементно-известковых, известковых, гипсовых),
* стяжек,
* легкого и ячеистого бетона,
* кладок из кирпича,
* гипсокартона и других гипсосодержащих оснований

перед нанесением штукатурных (в том числе, декоративных), шпаклевочных, напольных смесей, плиточных клеев и т.д..

Для внутренних и наружных работ.

Применяется для:

* обеспыливания поверхностей;
* уменьшения и выравнивания впитывающей способности обрабатываемых оснований;
* предотвращения водоотдачи из растворных смесей и их пересыхания;
* для повышения растекаемости напольных смесей и предотвращения появления пузырьков;
* для предотвращения плесенеобразования.

**Подготовка основания**

Перед грунтованием поверхность очистить от пыли, меловых и известковых побелок, непрочных штукатурных и шпаклевочных покрытий, масляных, битумных и других загрязнений. В случае поражения поверхности грибком или плесенью – обработать санирующим составом. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой.

Не допускается нанесение на промерзшие основания, на невпитывающие поверхности.

**Нанесение**

Грунтовка поставляется в готовом виде. Перед применением перемешать. Нанести валиком, кистью, воздушным или безвоздушным распылителем (сопло 0,017–0,021”, давление не менее 110 бар) в 1-2 слоя. Не допускать скопления грунтовки на поверхности. В случае двухслойного нанесения второй слой наносится после полного высыхания первого слоя (не менее 1 часа). Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5ºС до + 35ºС. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре. Время высыхания около 1 часа при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания соответственно увеличивается. Последующие работы проводить после полного высыхания грунтовки.

**Очистка инструмента**

Инструменты должны быть вымыты водой сразу после окончания работы. Засохший состав очищается механически.

**Упаковка и хранение**

Грунтовка поставляется в пластиковых канистрах по 1л, 5л и 10л. Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от +50С до + 350С. Беречь от прямых солнечных лучей. Замораживанию не подлежит.

Срок хранения в закрытой заводской упаковке - 2 года с даты изготовления.

**Состав**

Полимерная водорастворимая дисперсия, биоцид, функциональные добавки.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Нормируемые значения* |
| Цвет | опалесцирующая жидкость: цвет в объеме - белый, после высыхания прозрачный |
| Плотность | 1,02+0,02кг/дм3 |
| Время высыхания | до 1 часа (при температуре + 200C и относительной влажности воздуха 65%) |
| Температура применения и транспортировки | от +50С до +350С |
| Расход | 0,10-0,20 кг/м2 в зависимости от типа обрабатываемой поверхности |

***Грунт строительный КРЕПС ГРУНТ ТУ 20.30.11-008-38036130-2018***